На вопросы из Новосибирского метрополитена по закреплению грунтов отвечает Р.А.Веселовский:

> - где с какими грунтами уже проводились работы в последнее время:

   На Северомуйском тоннеле было использовано сотни тонн полимерной
композиции. 
   Кроме тоннеля работы проводились для химического закрепления шахтных выработок (водонасыщенные и сухие углистые сланцы и др., ), герметизация и упрочнение оснований фундаментов. 
   В принципе, мы можем сделать композицию в максимальной степени удовлетворяющую
требованиям заказчика. 
   Естественно, стоимость этих композиций будет выше составов на основе жидкого стекла, глиноцементных и т.д.

> - как проводится контроль качества проведенного закрепления грунтов:

Бурением шпуров.

> - какие показатели по прочности закрепленных грунтов на одноосное сжатие:

100 МПа.     Обычно такая прочность не нужна, поэтому можно ее уменьшать,
удешевляя композицию.

> - как расчитать расход полимеров на требуемое количество закрепления грунта:

 Определяется требуемый объем подлежащего закреплению грунта. 
Композиция  заполняет пустоты в грунте. 
Сколько пустот - столько и композиции.

> - какое количество скважин бурить для закрепления:

Сетка скважин рассчитывается в зависимости от проницаемости грунта и
глубины пропитки.

> - интересуют характеристики иньекционных противофильтрационных завес:

Водонепроницаемость - выше 8 атмосфер, 
водопоглощение - около нуля,
прочность - до 1000 кг/кв.см

> при какой скорости фильтрации вод можно проводить  работы?

При любой.